##### 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會

The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles

# 慢跑服驗證規範

# Specified Requirements of Jogging Clothing

文件編號：FTTS-GA-025

機密等級：

制訂日期：102年12月24日

修訂日期：   年  月  日

擬案單位：驗證規範制定執行小組

發 行 章：

| 擬案 | 審核 | 核准 |
| --- | --- | --- |
| 驗證規範制定執行小組 | 邢 召集人 文灝 | 林 主任委員 能中 |

##### 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會

文件修訂履歷表

| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
| --- | --- | --- |
| 版次 | 修 訂 理 由 與 內 容 簡 述 | 修訂頁次 | 修訂日期 |
| 1.0 | 新發行 |  | 102.12.24 |

| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
| --- | --- | --- |
|  | 版次：1.0 |
| 適用範圍： 本規範規定慢跑服（參照附錄）之基本品質與機能性能要求之評估標準及試驗方法。 等級標準： 2.1基本品質之要求 表1. 基本品質之要求 項次 項目 等級(Grade) 1 耐洗色牢度(1) 變褪色 4級以上 污 染 2 耐汗色牢度(1) 變褪色 4級以上 污 染 3 耐摩擦色牢度(1) （白色除外） 乾摩擦 4級以上 濕摩擦 3-4級以上 4 耐光色牢度(1) 4級以上 5 織物尺寸變化率（％） 合成纖維及其混紡：-5~+2% 其他：-8~+3% 6 成衣縫合效率（％） 80%以上 7 擴散能力（擴散面積, mm2） 1,500以上 8 乾燥速率（殘餘水分率, ％） 13以下 9 吸水速率-滴下法(2)（秒） 針織物 2以下 梭織物 5以下 10 吸水速率-蕊吸法（mm） 130以上 備考(1). 功能性顏色如螢光、反光或特殊色之各項色牢度依利害關係人之要求而定 備考(2). 吸水速率-滴下法是以”不再特別反射時間”之平均值評級 |
| 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會 The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles | 修訂日期： 年 月 日 |
|  | 制訂日期：102年12月24日 |
| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
|  | 版次：1.0 |
| 2.2機能性能之要求 2.2.1織物透氣度 主要布料測試面積20cm2，壓差100Pa下之透氣度需達180 mm/sec以上。 2.2.2織物紫外線防護 現狀與經20次水洗後（水洗方法依2.3耐水洗性建議），依CNS 15001之規定，其紫外線防護係數（UPF）需達25以上。 2.2.3織物抗菌性 現狀與經20次水洗後（水洗方法依2.3耐水洗性建議，洗劑依CNS 14945之3.2之(10)之規定），依ISO 20743之規定，抗菌活性值（金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌）需達2.0以上。 2.2.4織物水分傳導 表2. 織物水分傳導之評級 上層濕潤時間 （sec） 底層吸水速率 （％/sec） 底層擴散半徑 （mm） 底層擴散速度 （mm/sec） 單向傳導指數（R） 綜合吸濕性能 5以下 50以上 18以上 3.0以上 400以上 0.60以上 |
| 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會 The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles | 修訂日期： 年 月 日 |
|  | 制訂日期：102年12月24日 |
| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
|  | 版次：1.0 |
| 2.3織物耐水洗性 表3. 耐水洗性 項目 一般要求 依據標準 耐水洗性 水洗20次 針織物以CNS 15140表7之8B洗程，表3之（2）滾乾條件 梭織物以CNS 15140表7之6B洗程，表3之（2）滾乾條件 備考. 耐水洗性除了水洗20次之外，也可依利害關係人之要求而定。 試驗方法： 3.1耐洗染色堅牢度試驗法：依CNS 1494之A-2法之規定。 3.2耐汗色牢度試驗法：依CNS 1496之規定。 3.3耐摩擦色牢度試驗法：依CNS 1499 I型之規定。 3.4耐光色牢度試驗法：依CNS 3846 A法之規定。 3.5織物尺寸變化試驗法：針織物依CNS 13752 G法之規定；梭織物依CNS 8038 G法之規定。 3.6成衣縫合效率：依CNS 15538 6.2縫合效率試驗法，依CNS 8150 6.2破裂法之規定測其縫合強力後，再依下式計算其縫合效率。 縫合後強力 縫合效率＝ × 100 ％ 布匹原狀強力 3.7織物對水分擴散能力試驗：依CNS 15659-1第4.1至4.3節之規定。 3.8織物對水分乾燥速率試驗：依CNS 15659-1第4.1, 4.2, 4.4節之規定。 3.9織物吸水速率試驗-滴下法：依CNS 15659-1第4.5節之規定。 3.10織物吸水速率試驗-蕊吸法：依CNS 15659-1第4.6節之規定。 3.11織物透氣度試驗法：依CNS 5612之規定。 3.12防日光紫外線織物性能評估：依CNS 15001之規定。 |
| 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會 The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles | 修訂日期： 年 月 日 |
|  | 制訂日期：102年12月24日 |

| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
| --- | --- | --- |
|  | 版次：1.0 |
| 3.13織物抗菌性試驗法：依ISO 20743之8.1菌液吸收法（Absorption method）之規定。 3.14織物水分傳導試驗法：依CNS 15659-2第5.4節之規定。 報告： 4.1 基本品質要求之評級 4.2 機能性能要求之評級 參考標準： CNS 15538 針織運動衣 CNS 15659-1 CNS 15659-2 紡織品吸濕速乾性能評估-第1部：組合試驗法 紡織品吸濕速乾性能評估-第2部：水分傳導試驗法 CNS 5612 織物透氣度試驗法 GB/T 21980 專業運動服裝和防護用品通用技術規範 CNS 15001 防日光紫外線織物性能評估 ISO 20743 Textiles-Determination of antibacterial activity of textile products之8.1 Absorption method（菌液吸收法） CNS 14945 一般用途抗菌紡織品性能評估 附則： 本標準經驗證規範制定執行小組召集人審核，呈評議委員會主任委員核准後發行，修訂時亦同。 |
| 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會 The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles | 修訂日期： 年 月 日 |
|  | 制訂日期：102年12月24日 |
| 慢跑服驗證規範 Specified Requirements of Jogging Clothing | 文件 編號 | ：FTTS-GA-025 |
|  | 版次：1.0 |
| 附錄：慢跑服基本款式參考 |
| 機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會 The Committee for Conformity Assessment of Accreditation and Certification on Functional and Technical Textiles | 修訂日期： 年 月 日 |
|  | 制訂日期：102年12月24日 |